**Blockstufe Maschinenfertigung**

**Produkte aus TÜV zertifizierter, CO2 neutraler Produktion**

Gestaltungselement aus Beton gemäß DIN EN 13198

liefern und nach DIN 18333 einbauen

|  |  |
| --- | --- |
| **Formate/Rastermaße** |  |
| Längecm | Breitecm | Dickecm | Norm DIN EN  |
| 125,0 | 40,0\* | 15,0 | 13198 |
| 120,0 | 40,0 | 15,0 | 13198 |
| 100,0 | 40,0 | 15,0 | 13198 |
| 80,0 | 40,0 | 15,0 | 13198 |
| 75,0\* | 40,0\* | 15,0 | 13198 |

\*Nennmaße (Zutreffendes übernehmen)

**Einbau**

gem. Zeichnung Nr. (.....)

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

**Allgemeine Produktmerkmale**

Durchgängig aus hochfester Quarzkörnung (nativo)

Durchgängig aus farbechten Natursteinkörnungen, hochfester Quarzkörnung und UV-beständigen Farbpigmenten (ferro)

**Kantenausbildung**

Alle Sichtkanten gefast

**Kopfseitenbearbeitung**

(Nicht alle Stufen mit Kopfseitenbearbeitung lieferbar)

**Oberfläche** (zutreffendes übernehmen)

**nativo** (naturbelassen)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (bezogen auf DIN EN 1338/1339:2003): ≥ 60,0

**ferro** (edelstahlkugelgestrahlt)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (bezogen auf DIN EN 1338/1339:2003): ≥ 65,0

**Farbe**

Grau, Anthrazit, Grau-Uni, Anthrazit-Uni, Sandstein-Uni

(Nicht alle Farben in allen Formaten/Oberflächen lieferbar; nicht Zutreffendes streichen)

**Qualität+**

**Festigkeitsklasse**

C50/60

Qualitätsanforderungen sind jederzeit mit Prüfzeugnissen des Herstellers durch den Bieter nachzuweisen.

**Liefernachweis**

**GODELMANN GmbH & Co. KG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Hauptverwaltung*Industriestraße 192269 FensterbachTel. 0 94 38/ 94 04 0Fax 0 94 38/ 94 04 70 | *Zweigniederlassung*Pointner 283558 MaitenbethTel. 0 80 76/88 72 0Fax 0 80 76/88 72 26 | *Zweigniederlassung*Maria-Merian-Straße 1973230 Kirchheim unter TeckTel. 0 70 21/737 80 0Fax 0 70 21/737 80 20 | *Showroom*BIKINI BERLIN Budapester Str. 44 / 2. OG 10787 BerlinTel. 030 2636990-0 bikini.berlin@godelmann.de |
| info@godelmann.dewww.godelmann.de |  |  |  |