|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermopor-Planziegel – 36,5 cm  Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung  und Angabe herstellen aus GIMA-Plan 009. Die Ziegel sind nach DIN  1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-920 einschließlich  Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem deckelnden Dünnbettmörtel  vollfugig zu vermauern.  Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)  Art.-Bez. SL36D  Rohdichteklasse 0,65  Festigkeitsklasse 6  Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) 0,09 W/mK  Grundwert der zul. Druckspannung 0,8 MN/m²  d = 36,5 cm (247/365/249 mm)  oder gleichwertig  Angebotenes Fabrikat: …………………………  ………………………………………………….. | | | | |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… | |

**Ausschreibungstext GIMA-Planziegel SL36D**

Format: 247 / 365 / 249 mm