|  |
| --- |
| Thermopor-Planziegel – 36,5 cmMauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Plan 009. Die Ziegel sind nach DIN1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-920 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)Art.-Bez. SL36DRohdichteklasse 0,65Festigkeitsklasse 6Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) 0,09 W/mKGrundwert der zul. Druckspannung 0,8 MN/m²d = 36,5 cm (247/365/249 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

**Ausschreibungstext GIMA-Planziegel SL36D**

Format: 247 / 365 / 249 mm