Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung

H-BETON gefast 20x16,5x10

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338

Produktgruppe			Funktionale Pflaster

Farben					Grau, Anthrazit, Rot,

Oberfläche				Nativo (unbehandelt)

| Rastermaß in cm |  |  | Nennmaß mit zul. Abweichung in mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Länge | Breite | Dicke | Länge | Breite | Dicke |
| 20,0 | 16,5 | 10,0 | 196 ± 2 | 161 ± 2 | 100 ± 2 |

Abmessungen

Kantenausbildung	Fasenausbildung 3,5 x 6,0 mm

senkrechte Kanten gerundet, r=5,0 mm

Abstandhalter	Höhe ca. 70 mm, Vorsprung ca. 2,5 mm oben abgeschrägt

Ausführung	Zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm                                                                                 Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten

Flächen	Ober-, Unterseite und Seitenflächen planmäßig eben

Konizität			Planmäßig keine, max. 0,5 mm

Qualität 			Pflaster: D I

Witterungswiderstand		Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0kg/m²

Spaltzugfestigkeit	T char ≥ 3,6 Mpa, Bruchlast ≥ 250 N/mm

Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung I, Abriebbreite ≤ 20 mm

Gleit-/Rutschwiderstand		Ausreichend

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir unter Beachtung der geforderten Verlegebreite den genauen Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise

Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 01.08.08