Flächensystem DECADO

DECADO, Nenndicke 8,0 cm

mit Fase,

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

in profilgerechter Lage,

| 28,0, 36,0, 48,0, 64,0 | 12,0 + 16,0 | 8,0 | PLDUI 4 | 5,0 | 1339 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mehrsteinsystem mit 4 verschiedenen Längen und 2 verschiedenen Breiten, 
  nur als Modul lieferbar

Flächensystem DECADO

DECADO, Nenndicke 12,0 cm

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

in profilgerechter Lage,

| Mehrsteinsystem Typ F | 12,0 | PLDUI11 | 5,0 | 1339 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Mehrsteinsysteme sind nur als Modul lieferbar!)

Allgemeine Produktmerkmale

gilt für Nenndicke 8,0 cm

gilt für Nenndicke 12,0 cm

Farben

- Bianco

- Nero

Material

Vorsatzbeton aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Eisenoxidfarben,

Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein!

Oberfläche

pur (thermoveredelt)

Bewertungsgruppe nach DIN 51130: R13

USRV nach DIN EN 1338/1339: ≥ 60,0

Witterungswiderstand

Masseverlust gem. DIN EN 1338/1339: ≤1,0 kg/m²

Abriebwiderstand

gem. DIN EN 1338/1339: ≤ 20 mm)