Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung

MASSIMO DIELENBLOCKSTUFE

Fertigbauteile aus selbstverdichtendem Beton nach DIN EN 13198

Produktgruppe			Fertigbauteile

Farben	Grau, Anthrazit, Beige, Braun, Sonderfarbton

Oberfläche	Sichtbeton mit Holzstruktur

Abmessungen

| Rastermaß in cm |  |  | Nennmaß mit zul. Abweichung in mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Länge | Breite | Dicke | Länge | Breite | Dicke |
| 125,0 | 35,0 | 15,0 | 1250 ± 2 | 350 ± 2 | 150 ± 2 |
| 100,0 | 35,0 | 15,0 | 1000 ± 2 | 350 ± 2 | 150 ± 2 |

Kantenausbildung	Runde Mikrofase

Ausführung	Herstellung in Handfertigung

Einschichtig aus selbstverdichtendem Hochleistungsbeton mit Hartgesteinszuschlagstoffen (farbechte Quarz- und Granit-Edelsplitte) und UV-beständigen Farbpigmenten

Flächen	Ober-, Unterseite und Seitenflächen planmäßig eben

Stufenseite kalibriert (plan geschliffen)

Abstandhalter	Kein Abstandhalter

Festigkeitsklasse			C70/85

Biegezugfestigkeit			ßBZ > 8 N/mm²

Expositionsklassen

Frostangriff			XF4 (hohe Wassersättigung mit Taumittel),

Masseverlust  ≤ 0,5 kg/m²

Verschleißbeanspruchung	XM2 (starke Verschleißbeanspruchung), Abrieb ≤ 15 mm

Gleit-/Rutschwiderstand		Ausreichend, USRV > 45

Siehe auch EG Konformitätserklärung vom 22.08.2007

Besondere Hinweise

Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 13.08.18