0Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung

KLASSIKLINE Blockstufe – alle Formate

Fertigbauteile aus selbstverdichtendem Beton nach DIN EN 13198

Produktgruppe			Mauern, Hang- und Randbefestigung

Farben	Muschel-Kalk, Sandstein-beige, Grau-schwarz, Sonderfarbton.

Oberfläche	tecto – gestockte Trittfläche.

Abmessungen

| Bezeichnung | Rastermaß in cm |  |  | Nennmaß mit zul. Abweichung in mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Länge | Breite | Dicke | Länge | Breite | Dicke |
| Blockstufe ohne Kopfbearb. | 100,0 | 40,0 | 15,0 | 1000 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe ohne Kopfbearb. | 80,0 | 40,0 | 15,0 | 800 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 1 Kopf links bearb. | 100,0 | 40,0 | 15,0 | 1000 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 1 Kopf links bearb. | 80,0 | 40,0 | 15,0 | 800 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 1 Kopf l. bzw. r. bearb. | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 400 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 1 Kopf rechts bearb. | 100,0 | 40,0 | 15,0 | 1000 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 1 Kopf rechts bearb. | 80,0 | 40,0 | 15,0 | 800 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 1 Kopf l. bzw. r. bearb. | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 400 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 2 Köpfe bearb. | 100,0 | 40,0 | 15,0 | 1000 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |
| Blockstufe 2 Köpfe bearb. | 80,0 | 40,0 | 15,0 | 800 ± 5 | 400 ± 15 | 150 ± 5 |

Kantenausbildung	Bruchkanten

Ausführung	Einschichtbeton. Mit Quarzkörnung sowie UV-beständigen Eisenoxidfarben.

Flächen	Ober- und Unterseite planmäßig eben, Seitenflächen eben oder bruchrau.

Konizität	Planmäßig keine.

Festigkeitsklasse			C60/75

Gleit-/Rutschwiderstand		Ausreichend

Besondere Hinweise

Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 11.12.19