**Flächensystem CAMPASTON**

****

**CAMPASTON Betonpflaster, Nenndicke 8,0 cm**

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

in profilgerechter Lage, Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ± 20 mm,

Abweichung von der Ebenheit nach TP Eben bei 4 m Messstrecke ≤ 10 mm,

Querneigung ≥ 2,5 % gemäß DIN 18318,



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,0 | 16,0 | 8,0 | DI | 1338 |
| 16,0 | 16,0 | 8,0 | DI | 1338 |



**Allgemeine Produktmerkmale**

**Farben**

* Grau-Gelb nuanciert
* Beige-Braun nuanciert
* Grau-Anthrazit nuanciert
* Jura-Kalk nuanciert

**Material**

Vorsatzbeton aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Eisenoxidfarben,

Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein.

**Oberfläche**



