Flächensystem DRAINSTON protect

Produkt aus TÜV zertifizierter, CO2 neutraler Produktion

Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338 (Länge/Dicke ≤4)

Für Planung, Lieferung, Einbau, Wartung und Reinigung des Flächenbelages gelten die Hinweise der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Z-84.1-9, des DIBt Berlin.

Bei Angebotsabgabe ist der Nachweis der Eignung nach straßenbautechnischen Vorgaben zu führen 
(siehe Regelwerke FGSV)

DRAINSTON protect Betonpflaster

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-84.1-9

liefern und fachgerecht verlegen.

Versickerung über Fuge sowie horizontalem und vertikalem Kanalsystem.

Wasserdurchlässiger Flächenbelag zur Behandlung und Versickerung von

Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen.

Spezifische Versickerungsrate dauerhaft ≥ 270 l/(s x ha) Abflussbeiwert Ψ = 0,0

Gefügedichte Betonpflastersteine gem. DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 06.

Versickerung über die Fuge sowie über das horizontale und vertikale Kanalsystem.

Zweischichtig, Vorsatz mit farblich abgestimmten Edelsplitten und Zementen

Kanten gefast. Standsicherheit durch kraftschlüssige Rundumverzahnung und

profilierte Steinunterseite.

Profilgerechte Lage ± 2,0 cm von Sollhöhe

Ebenheit bei 4,0 m Messstrecke ≤ 1,0 cm

Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s (Nachweis über Infiltrationsmessungen)

Gefälleneigung ≥ 1 % und ≤ 5 %

Formate/Rastermaße

| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Klasse | Norm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombilage |  |  |  |  |
| 30,0 | 20,0 | 8,0 | KDI | DIN EN 1338 |
| 20,0 | 20,0 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 20,0 | 10,0 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| Einzelformate |  |  |  |  |
| 30,0 | 20,0 | 8,0 | KDI | DIN EN 1338 |
| 20,0 | 20,0 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 20,0* | 10,0 | 8,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 30,0 | 20,0 | 10,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 20,0 | 20,0 | 10,0 | DI | DIN EN 1338 |
| 20,0* | 10,0 | 10,0 | DI | DIN EN 1338 |
| *ohne Kanalsystem als Halbstein/Anfänger (nicht Zutreffendes streichen) |  |  |  |  |

Verlegemuster

gem.  Zeichnung Nr. (.....)/Verlegemuster Nr. (.....)

Die Einbauhinweise der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-84.1-9
sowie des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Produktmerkmale

Farben (nicht Zutreffendes streichen)

Grau, Anthrazit, Muschel-Kalk nuanciert, Grau-Schwarz nuanciert, Grau-Uni, Anthrazit-Uni

(Nicht alle Farben in allen Formaten/Oberflächen lieferbar)

Material (nicht Zutreffendes streichen)

Grau:
Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung

Kernbeton mit hochfesten Quarz- und Kieszuschlägen (kein Kalkstein)

andere Farben:
Vorsatzbeton aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten;

Kernbeton mit hochfesten Quarz- und Kieszuschlägen (kein Kalkstein)

Rutschhemmung

nativo (unbearbeitet)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1338): ≥ 60,0

antikplus (maschinell gealterte Oberfläche)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1338): ≥ 60,0

ferro (edelstahlkugelgestrahlt)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1338): ≥ 65,0

Qualität+

Hydrothermale Nachbehandlung im Produktionsprozess zur Qualitätssicherung

Witterungswiderstand

Masseverlust ≤ 0,1 kg/m2

(SOLL gem. DIN EN 1338 ≤ 1,0 kg/m2)

d.h. 10x höherer Widerstand gegen Frost-/Tausalzangriff

Abriebwiderstand

≤ 18,5mm

(SOLL gem. DIN EN 1338 ≤ 20 mm)

Festigkeit/Spaltzugfestigkeit

Tchar ≥ 4,5 MPa, Einzelwert ≥ 4,0 MPa, Bruchlast ≥ 500 N/mm2

(SOLL gem. DIN EN 1338: Tchar ≥ 3,6 MPa, Einzelwert ≥ 2,9 MPa, Bruchlast ≥ 250 N/mm2)

d.h. 25% höhere  Festigkeit

sickerfahiger Flächenbelag mit abZ

dauerhafte flächenbezogene Infiltrationsrate: > 270 l/(s x ha)

gesicherter Schadstoffrückhalt

Abflussbeiwert ψ = 0

geeignet für ein spezielles Reinigungsverfahren gem. abZ zur Gewährleistung einer dauerhaften

Wasserdurchlässigkeit

Qualitätsanforderungen sind jederzeit mit Prüfzeugnissen des Herstellers durch den Bieter nachzuweisen.

Liefernachweis

GODELMANN GmbH & Co. KG

| Hauptverwaltung Industriestraße 1 92269 Fensterbach Tel. 0 94 38/94 04-0 Fax 0 94 38/94 04-70 | Zweigniederlassung Pointner 2 83558 Maitenbeth Tel. 0 80 76/88 72-0 Fax 0 80 76/88 72-27 | Zweigniederlassung Maria-Merian-Straße 19 73230 Kirchheim unter Teck Tel. 0 70 21/7 37 80-0 Fax 0 70 21/7 37 80-20 | Vertriebsbüro Ricarda-Huch-Straße 2 14480 Potsdam Tel. 03 31/600 35 50 Fax 03 31/600 35 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| info@godelmann.de www.godelmann.de |  |  |  |

Einschließlich Bettung

gem. TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + Pflaster-StB 06

Material

Bettungsmaterial DRAINSTON protect nach abZ, Z-84.1-9

Baustoffgemisch aus natürlichen und industriell hergestellten Gesteinskörnungen

Wasserdurchlässigkeit im verdichteten Zustand kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s

Körnung

Gesteinskörnung 0/5 mm entspricht den Anforderungen der  TL Gestein-StB 04 und DIN EN 13285

Bettungsdicke

Die Dicke der unverdichteten Bettungsschicht ist so zu wählen, dass nach dem Verdichtungsvorgang eine  Mindestdicke von i.M. > 5 cm erreicht wird (Vorhaltemaß ca. 0,5 bis 1,0 cm). 
Das Betreten oder Befahren der profilierten Bettungsschicht ist untersagt.

Einschließlich Verfugung

gem. TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + ZTV Pflaster StB 06

Material

Fugenmaterial DRAINSTON protect nach abZ, Z-84.1-9

Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen

Körnung

Gesteinskörnung 0/4 mm entspricht den Anforderungen der  TL Gestein-StB 04 und DIN EN 13285