Bauweise mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)

Für Planung, Lieferung, Einbau, Wartung und Reinigung des Flächenbelages gelten die Hinweise der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Z-84.1-9, des DIBt Berlin,

zzgl. nachrichtlicher Verlängerung der Gültigkeit.

Bei Angebotsabgabe ist der Nachweis der Eignung nach straßenbautechnischen Vorgaben zu führen 
(siehe Regelwerke FGSV)

DRAINSTON PROTECT

DRAINSTON, Nenndicke 8,0 cm

DRAINSTON, Nenndicke 10,0 cm

mit Fase

erhöhte Verbundstabilität durch Abstandshilfen für kraftschlüssige Rundumverzahnung,

sowie zweifach profilierte Steinunterseite.

Liefern und fachgerecht entsprechend den Empfehlungen der DIN 18318 sowie den Bestimmungen der abZ Z-84.1-9 verlegen,

in profilgerechter Lage,

Versickerung von Niederschlagsabflüssen über die Fuge,

horizontales und vertikales Kanalsystem begünstigt durch laterale Verteilung die schnelle Versickerung.

Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s, Nachweis über Infiltrationsmessungen,

spezifische Versickerungsrate dauerhaft ≥ 270 l/(s x ha), ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,0

Nenndicke 8,0 cm

| Mehrsteinsystem, nur als Modul lieferbar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,0 - 30,0 | 10,0 - 20,0 | 8,0 | KDI | 1338 |

| Einzelformate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,0 | 20,0 | 8,0 | KDI | 1338 |
| 20,0 | 20,0 | 8,0 | DI | 1338 |

| Halbstein/Anfänger/Schlussstein bei Verlegung von Einzelformaten, ohne Kanalsystem, ohne profilierte Steinunterseite |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,0 | 10,0 | 8,0 | DI | 1338 |

Nenndicke 10,0 cm

| Einzelformate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,0 | 20,0 | 10,0 | DI | 1338 |
| 20,0 | 20,0 | 10,0 | DI | 1338 |  |

| Halbstein/Anfänger/Schlussstein bei Verlegung von Einzelformaten, ohne Kanalsystem, ohne profilierte Steinunterseite |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,0 | 10,0 | 10,0 | DI | 1338 |  |

Allgemeine Produktmerkmale

Zusätzliche Stabilisierung des Verbunds durch zweifach profilierte Steinunterseite.

Farbe

- Grau, Anthrazit

- …

Material

- Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung und UV-beständigen Eisenoxidfarben,

- Vorsatzbeton aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Eisenoxidfarben,

Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein!

Oberfläche