Flächensystem NUEVA light

Produkte aus TÜV zertifizierter, CO2 neutraler Produktion

Platten aus Beton nach DIN EN 1339 (Länge/Dicke >4)

NUEVA light Betonplatte

Flächensystem aus Betonplatte DIN EN 1339,

mit Fase,

ohne Abstandhalter (pur Oberflächen mit Abstandhaltern),

liefern und nach gem. ZTV-Wegebau, Ausgabe 2013

(hier in Nutzungskategorie N1: z.B. Terrassen, Gartenwege,

Wege im Hausgartenbereich, Sitzplätze in Parkanlagen)

in ungebundener Bauweise verlegen.

mit einer Neigung von ≥ 2,0-2,5 %

Ebenheit, Stichmaß unterhalb:

- der  4 m Latte ≤ 10 mm

- der  2 m Latte ≤   6 mm

- der  1 m Latte ≤   4 mm

Formate/Rastermaße

| Länge in cm | Breite in cm | Dicke in cm | Klasse | Biegezugfestigkeit charark. Mittelwert Klasse 3 in MPa | Norm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,0 | 40,0 | 3,0 | RLDUI 3 | 5,0 | DIN EN 1339 |
| 100,0 | 100,0 | 5,0 | RLDUI 7 | 5,0 | DIN EN 1339 |
| 80,0 | 80,0 | 5,0 | RLDUI 7 | 5,0 | DIN EN 1339 |
| 50,0 | 50,0 | 5,0 | RLDUI 7 | 5,0 | DIN EN 1339 |
| 80,0 | 40,0 | 5,0 | RLDUI 3* | 5,0 | DIN EN 1339 |
| 60,0 | 40,0 | 5,0 | RLDUI 4* | 5,0 | DIN EN 1339 |
| 40,0 | 40,0 | 5,0 | RLDUI 7* | 5,0 | DIN EN 1339 |
| *für pur Oberflächen gilt PLDUI (nicht Zutreffendes streichen) |  |  |  |  |  |

Verlegemuster

gem.  Zeichnung Nr. (.....)/Verlegemuster Nr. (.....)

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Produktmerkmale

Farben

Bianco, Nero, Silber-Uni, Granit-Grau, Grau-Uni, Anthrazit-Uni, Sandstein-Uni

(Nicht alle Farben in allen Formaten/Oberflächen lieferbar; nicht Zutreffendes streichen)

Material

Vorsatzbeton aus farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten;

Kernbeton mit hochfesten Quarz- und Kieszuschlägen (kein Kalkstein)

Rutschhemmung

pur (thermoveredelt)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1339:2003): ≥ 60,0

ferro DTI (edelstahlkugelgestrahlt mit Tiefenschutz)

Bewertungsgruppe R13 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1339:2003): ≥ 65,0

ferro DTE700 (edelstahlkugelgestrahlt und beschichtet)

Bewertungsgruppe R11 (nach DIN 51130)

USRV (DIN EN 1339:2003): ≥ 50,0

Qualität+

Hydrothermale Nachbehandlung im Produktionsprozess zur Qualitätssicherung

Witterungswiderstand

Masseverlust ≤ 0,1 kg/m2 (außer pur Oberflächen)

(SOLL gem. DIN EN 1339: Masseverlust ≤1,0 kg/m2)

Abriebwiderstand

≤ 18,5mm

(SOLL gem. DIN EN 1339: ≤ 20 mm)

Charakteristische Biegezugfestigkeit

siehe Tabelle Formate/Rastermaße

(SOLL gem. DIN EN 1339: ≥5,0 MPa)

Zulässige Abweichung (außer pur Oberflächen)

TL-Pflaster Klasse 3, Kennzeichnung R

Länge ± 2 mm, Breite ± 2 mm, Dicke ± 2 mm

(SOLL gem. TL-Pflaster Klasse 2, Kennzeichnung P

Nennmaß Platte ≤ 600 mm: Länge ± 2 mm, Breite ± 2 mm, Dicke ± 3 mm

Nennmaß Platte > 600 mm: Länge ± 3 mm, Breite ± 3 mm, Dicke ± 3 mm

Maximale  Differenzen bei der Messung der Diagonalen

TL-Pflaster Klasse 3, Kennzeichnung L

Diagonale ≤ 850 mm: Maximale Differenz  2 mm

Diagonale > 850 mm: Maximale Differenz  4 mm

(SOLL gem. TL-Pflaster Klasse 2, Kennzeichnung K

Diagonale ≤ 850 mm: Maximale Differenz  3 mm

Diagonale > 850 mm: Maximale Differenz  6 mm)

Qualitätsanforderungen sind jederzeit mit Prüfzeugnissen des Herstellers durch den Bieter nachzuweisen.

Liefernachweis

GODELMANN GmbH & Co. KG

| Hauptverwaltung Industriestraße 1 92269 Fensterbach Tel. 0 94 38/94 04-0 Fax 0 94 38/94 04-70 | Zweigniederlassung Pointner 2 83558 Maitenbeth Tel. 0 80 76/88 72-0 Fax 0 80 76/88 72-27 | Zweigniederlassung Maria-Merian-Straße 19 73230 Kirchheim unter Teck Tel. 0 70 21/7 37 80-0 Fax 0 70 21/7 37 80-20 | Vertriebsbüro Ricarda-Huch-Straße 2 14480 Potsdam Tel. 03 31/600 35 50 Fax 03 31/600 35 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| info@godelmann.de www.godelmann.de |  |  |  |

Einschließlich Bettung (in ungebundener Bauweise)

Gem. TL Gestein-StB04 +TL Pflaster-StB 06 + ZTV Wegebau, Ausgabe 2013

hier in Nutzungskategorie N1

Bettungen müssen die Anforderungen der ATV DIN 18318 erfüllen.

Material, Körnung

0/2 (Siebdurchgang bei 1,0 mm: max. 50 Masse-%)

0/4 mm, 0/5 mm (auch möglich gem. ZTV- Wegebau: 0/8, 0/11, 1/3, 2/5, 2/8, 2/11 mm und 4/8,4/11,5/11 mm insbesondere bei überdachten oder teilüberdachten Flächen)

In N1 werden keine Anforderungen an den Fließkoeffizienten gestellt.

Bettungen für wasserdurchlässige Beläge müssen die

Anforderungen gem. FGSV-„Merkblatt für versickerungsfähige

Verkehrsflächen“ erfüllen.

Fugen- und Bettungsstoffe müssen aufeinander abgestimmt und filterstabil sein.

Einschließlich Verfugung (in ungebundener Bauweise)

gem. TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + ZTV Pflaster-StB 06

Material, Körnung

0/2 (Siebdurchgang bei 1,0 mm: max. 40-70 Masse-%)

0/4 mm, 0/5 mm (auch möglich gem. ZTV- Wegebau: 0/8, 0/11, 1/3, 2/5, 2/8, 2/11 mm und 4/8,4/11,5/11 mm insbesondere bei überdachten oder teilüberdachten Flächen)

An den Fließkoeffizienten werden keine Anforderungen gestellt.

Gesteinskörnungsgemische für Fugen für wasserdurchlässige Beläge müssen die

Anforderungen gem. FGSV-„Merkblatt für versickerungsfähige

Verkehrsflächen“ erfüllen.

Fugen- und Bettungsstoffe müssen aufeinander abgestimmt und filterstabil sein.